#### Informacje ogólne

Międzynarodowa norma ISO 12944 dotycząca ochrony konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą systemów malarskich określa jasno wytyczne doboru zabezpieczania antykorozyjnego. Przy doborze systemu malarskiego należy przeanalizować następujące parametry:

- korozyjność i środowisko pracy

- trwałość powłoki

- stopień oczyszczenia konstrukcji oraz sposób przygotowania nawierzchni

- grubość warstw oraz ilość powłok (ekonomia)

- rodzaj farby

Zgodnie z normą ISO 12944-2 korozyjność atmosferyczna jest dzielona na sześć kategorii:

- C1 – bardzo niska

- C2 – niska

- C3 – średnia

- C4 – wysoka

- C5-I – bardzo wysoka (środowisko przemysłowe)

- C5-M – bardzo wysoka (środowisko morskie)

W normie ISO 12944-2 istnieją trzy stopnie korozyjności konstrukcji zanurzonej w wodzie lub zakopanej w gruncie:

- lm1 – zanurzenie w wodzie (słodkiej), np. konstrukcje rzeczne, instalacje do uzyskiwania energii wodnej

- lm2 – zanurzenie w wodzie morskiej lub słonej, np. konstrukcje portowe

- lm3 – zakopanie w ziemi, np. pojemniki podziemne, stalowe belki lub podobne konstrukcje

W normie ISO 12944-1 podano trzy stopnie trwałości powłok:

- L – niska, czyli do 7 lat

- M – średnia, czyli od 7 do 15 lat

- H – wysoka, czyli od 15 do 25 lat

- VH – bardzo wysoka, czyli powyżej 25 lat

Trwałość nie równa się gwarancji na niezawodność powłoki.

#### Rodzaje farb

Powierzchnie stalowe pod wpływem działania tlenu i wilgoci utleniają się, dlatego wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Najpopularniejszą metodą ochrony przed korozją jest stosowania systemów malarskich.

Norma wyszczególnia następujące rodzaje farb:

| Farba | Opis |
| --- | --- |
| Alkidowa (AK) | Wyrób jednoskładnikowy, utwardza się w wyniku reakcji chemicznej z tlenem. |
| Akrylowa (AY) | Jest to również wyrób jednoskładnikowy. Dostępne w dwóch rodzajach: wodnych i rozpuszczalnikowych. Główną równicą z farbą alkidową jest to, że po możemy farbę zmyć, rozpuszczając w tym samym rozpuszczalniku. |
| Etylokrzemianowe (ESI) | Dostarczane jako jedno lub dwuskładnikowe. Powłoki wysychają w skutek wysychania i sieciowania w wyniku reakcji z wilgocią w powietrzu. Więc ilość wilgoci ma znaczenie przy szybkości wysychania. |
| Epoksydowa (EP) | Wyrób dwuskładnikowy, utwardza się na skutek odparowania rozpuszczalnika. Sieciuje w wyniku reakcji z utwardzaczem. |
| Poliuretanowa (PUR) | Jednoskładnikowy wyrób lakierniczy, utwardzana w wyniku reakcji z wilgocią w powietrzu. Utwardzanie jest nieodwracalne. |
| Poliasparginowa (PAS) | Dostarczany jako wyrób dwuskładnikowy. Wysycha przez odparowanie rozpuszczalnika. Czas schnięcia zależny od ruchu powietrza, wilgotności i temperatury. |
| Polisiloksanowe (PS) | Wyrób jedno lub dwuskładnikowy. Farby jednoskładnikowe wysychają przez odparowanie rozpuszczalnika i reakcję chemiczną z wilgocią. Farby dwuskładnikowe schną poprzez odparowanie i sieciowanie składników farby z utwardzaczem. |

#### Rodzaje gruntu

Pierwszą powłoką w systemach malarskich zazwyczaj jest grunt, choć dzisiejsza technologia pozwala na malowanie systemami jednowarstwowymi, tzw. gruntoemalie. Grunt stanowi powłokę sczepną. Stosuje się go bezpośrednio na oczyszczoną strumieniowo – ściernie i odtłuszczoną stal.

Norma podaje dwa rodzaje gruntów:

- Grunty wyeksperymentowane cynkiem Zn (R) – czyli takie, które zawierają pył cynkowy w min. 80% substancji stałych.

- inne grunty

  - Epoksydowe (EPF)

  - Poli(winylobutyral) PVBF

  - Akrylowe (AYF)

  - Kamienowo-etylowe z cynkiem (ESIZ)

  - Epoksydowe z cynkiem (EPZ)

#### Kompatybilność gruntu i farby nawierzchniowej

| Grunt do czasowej ochrony |  | Kompatybilność gruntu z gruntem systemu malarskiego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj substancji błonotwórczej | Substancja antykorozyjna | AK | AY | EP | PUR | Zn ESI |  |
| AK | Różnorodne | tak | tak | nie | nie | nie |  |
| EP | Różnorodne | tak | tak | tak | tak | nie |  |
| EP | Pył cynkowy | nie | tak | tak | tak | nie |  |
| ESI | Pył cynkowy | nie | tak | tak | tak | tak* |  |
| AY (wodrozpuszczlane) | Różnorodne | nie | tak | nie | nie | nie |  |

* wymaga omiatania ścierniwem

#### Dobór rodzaju farby

Powołując się na normę ISO-12944-5, możemy określić system malarski, jaki powinien zostać zastosowany do zabezpieczenia naszej konstrukcji, minimalną liczbę powłok oraz grubość całego systemu.

| Trwałość |  | L |  | M |  | H |  | VH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grunt |  | EP, PUR | AY | EP, PUR | AY | EP, PUR | AY | EP, PUR | AY |
| Nawierzchnia |  | EP, PUR, AY | AY | EP, PUR, AY | AY | EP, PUR, AY | AY | EP, PUR, AY | AY |
| C2 | Powłok | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Grubość | – | – | – | – | 80 | 80 | 120 | 160 |
| C3 | Powłok | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Grubość | – | – | 80 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 |
| C4 | Powłok | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
|  | Grubość | 80 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | – |
| C5 | Powłok | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – |
|  | Grubość | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | – | 240 | – |

Matryca wyboru farb wg. ISO 12944-5:2018 – dobór farby

#### Obliczenie zużycia farby

W celu obliczenia teoretycznego zużycia farby możemy wykorzystać wzór:

Mt=Kp⋅A10⋅V

gdzie:

| Mt | – | teoretyczne zużycie farby w l |
| --- | --- | --- |
| Kp | – | grubość suchego filmu (µm) |
| A | – | powierzchnia do aplikacji (m²) |
| V | – | procentowa zawartość substancji stałej w objętości (%) |

Biorąc pod uwagę rozkurz oraz fakt, że niewielka ilość farby pozostaje w pojemniku, dyszy i pompie, wzór możemy zmodyfikować o współczynnik strat.

Mt=wstr⋅Kp⋅A10⋅V

gdzie:

| wstr | – | współczynnik zwiększający zależny od strat. |
| --- | --- | --- |