SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE

WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni  przy  robotach  przepustów związanych              z przebudową ulic : Niepodległości, Kosynierów, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Rybackiej, Krętej w miejscowości Miłosław gmina Miłosław.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna  (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonać przed ułożeniem każdej następnej

warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, czyli:

- na warstwie   podbudowy z chudego betonu cementowego,

- na warstwie podbudowy z BA,

- na warstwie wyrównawczej z BA,

- na warstwie wiążącej z BA,

- na sfrezowanych istniejących warstwach bitumicznych na połączeniu poszerzenia,

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Szczegółowe  wymagania dotyczące robót

Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją

Projektową oraz z poleceniami Kierownika Projektu.

# 2. materiały

## 2.1. Szczegółowe  wymagania dotyczące materiałów

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Kierownika

Projektu i muszą posiadać Aprobatę Techniczną.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych używa się:

- do warstw z kruszywa łamanego – kationową emulsję asfaltową średniorozpadową klasy K2,

- do skropienia warstw bitumicznych, MCE oraz góry geosiatki – kationową emulsję asfaltową

szybkorozpadową klasy K1-50 lub K1-60,

- do skropienia warstw bitumicznych przed ułożeniem siatki zbrojącej – kationową modyfikowaną emulsję

szybkorozpadową klasy K1-70 MP,

o właściwościach zgodnych z „Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99”; IBDiM

Warszawa 1999; Zeszyt Nr 60.

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej średniorozpadowej klasy K2:

Lp. Badane właściwości                                     Metoda badania                                                    Wymagania

1 Zawartość lepiszcza ,%                                 wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2.                                            50 – 70

2 Lepkość wg Englera, E                                wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4.                                                 > 3

3 Lepkość BTA 4 mm, s                                wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5.                                                > 15

4 Jednorodność, % 0,63 mm                           wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6.                                                < 0,10

5 Jednorodność, % 0,16 mm                           wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6.                                                < 0,25

6 Sedymentacja , %                                             wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8.                                                5,0

7 Przyczepność do kruszywa, %                       wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9.                                                  85

8 Indeks rozpadu, g/100g                                    wg WT zeszyt 60 pkt. 5.10.                                            80 – 130

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej klasy K1-50 lub K1-60:

Lp. Badane właściwości                                    Metoda badania                                                       Wymagania

K1-50                       K1-60

1 Zawartość lepiszcza ,%                               wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2.                                45 – 55                        58 – 62

2 Lepkość wg Englera, E                              wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4.                                 < 3                              3 – 15

3 Lepkość BTA 4 mm, s                              wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5.                                      -                               -

4 Jednorodność, % Ø 0,63 mm                        wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6.                                < 0,10                         < 0,20

5 Jednorodność, % Ø 0,63 mm                        wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6.                               < 0,25                          < 0,25

6 Sedymentacja , %                                          wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8.                                8,0                            5,0

7 Przyczepność do kruszywa, %                     wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9.                                85                             85

8 Indeks rozpadu, g/100g                                  wg WT zeszyt 60 pkt. 5.10.                              < 90                             < 90

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej klasy K1-70MP:

Lp.                  Badane właściwości                     Metoda badania                                                     Wymagania

K1-70MP

1 Zawartość lepiszcza ,%                                    wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2.                                             69 - 71

2 Lepkość wg Englera, E                                   wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4.

3 Lepkość BTA 4 mm, s                                  wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5.                                                > 7

4 Jednorodność, % 0,63  mm                            wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6.                                               < 0,20

5 Sedymentacja , %                                               wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8.                                             5,0

6 Przyczepność do kruszywa, %                         wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9.                                               85

7 Indeks rozpadu, g/100g                                      wg WT zeszyt 60 pkt. 5.10.                                             < 90

Kationowa emulsja asfaltowa klasy K1-50 lub K1-60 powinna być wyprodukowana wyłącznie z asfaltu

D70/100, D50/70 lub twardszego. Niedopuszczalne jest stosowanie emulsji szybkorozpadowych

wyprodukowanych z asfaltów rodzaju 100/150 lub miększych.

Orientacyjne zużycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia warstw

konstrukcyjnych powinno być takie, aby po odparowaniu wody z emulsji ilości asfaltu wynosiły odpowiednio:

- warstwy z kruszywa łamanego: 0,3 0,5 kg/m2,

- nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni:

połączenie nowych warstw (podbudowa z BA, wiążąca) - 0,20,3 kg/m2,

po frezowaniu oraz z mieszanki MCE - 0,2 0,5 kg/m2,

przed ułożeniem siatki zbrojącej (bez powłoki) – 0,3 ÷ 0,4 kg/ m2

Przy ustalaniu ilości emulsji do skropienia pod/nad geosiatkę należy brać pod uwagę zalecenia

Producenta geowyrobu.

Dokładne zużycie emulsji powinno zostać ustalone laboratoryjnie na podstawie badania w aparacie

Leutnera (dla warstw bitumicznych) oraz sprawdzone na odcinku próbnym, w zależności od rodzaju warstwy,

stanu jej powierzchni oraz zawartości asfaltu w emulsji. Ilość lepiszcza powinna być dobrana w taki sposób, aby

zapewniała całkowite pokrycie emulsją skrapianej powierzchni a jednocześnie nie powodowała spływu emulsji

po nawierzchni. Ustaloną próbnie ilość lepiszcza akceptuje Kierownik Projektu.

Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości.

Przechowywanie i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta.

przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

# 3. sprzęt

## 3.1. Szczegółowe  wymagania dotyczące sprzętu

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Używany sprzęt powinien być zgodny z powyższymi wymogami jak również z ofertą Wykonawcy, PZJ i

warunkami określonymi w SST.

3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie urządzeń

dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć

do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka

powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek

wyposażonych w urządzenia odpylające.

3.3. Sprzęt pomocniczy

- sprężarki,

- lance do odpylania,

- zbiorniki z wodą,

- szczotki ręczne.

3.4. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być

wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących

parametrów:

- temperatury rozkładanego lepiszcza,

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotów pompy dozującej lepiszcze,

- prędkości poruszania się skrapiarki,

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,

- ilości lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie

stałej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności

pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami:

- ciśnieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- prędkością jazdy skrapiarki,

- temperaturą lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją 10 % od ilości ustalonej wg p.2.

# 4. transport

## 4.1. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w   SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie

beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być

przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda

powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do

transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

Transport zanieczyszczeń pozostałych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa się środkami

zaproponowanymi przez Wykonawcę, w sposób nie powodujący ponownego zabrudzenia jezdni.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Szczegółowe  zasady wykonania robót

Szczegółowe zasady wykonania robót podano w   SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez

oczyszczenie mechaniczne. Po oczyszczeniu nawierzchni za pomocą sprzętu mechanicznego, należy odpylić

nawierzchnię za pomocą sprężonego powietrza. Odpylana powierzchnia musi być sucha. Nie odpyla się

powierzchni podbudów niezwiązanych.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być sucha i oczyszczona. Jeżeli oczyszczona warstwa została

zawilgocona, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy.

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Kierownika Projektu jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno

dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale od 20 do 40 C lub zgodnie

z zaleceniami producenta.

W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. Skropienie

powinno być równomierne a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być równa ilości

założonej w pkt.2. z tolerancją 10 %.

Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres

niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub

ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,

 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,

 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć

skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch technologiczny.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione na jego koszt.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Szczegółowe   zasady kontroli jakości robót

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w   SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przeprowadzić sprawdzenie poprawnego

wykonania oczyszczenia powierzchni przewidzianej do skropienia, a następnie dokonać próbnego skropienia

warstwy w celu ustawienia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, wymaganych do skropienia warstwy w

ilości zgodnej z założeniami na podstawie badań laboratoryjnych, w zależności od rodzaju i stanu warstwy

przewidzianej do skropienia.

6.2.1. Określenie wymaganej ilości skropienia

Wymaganą ilość skropienia określamy na próbkach przygotowanych w laboratorium na etapie

projektowania mieszanek MA, przed przystąpieniem do realizacji zadania, na podstawie badania sczepności

sąsiadujących warstw bitumicznych.

Badanie wykonujemy w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w szczęki Leutnera, pozwalające na

określenie naprężeń ścinających pomiędzy dwiema złączonymi emulsją warstwami bitumicznymi. Wartość

naprężeń ścinających powinna być nie mniejsza niż 1,3 MPa.

Szczegółowo badanie zostało opisane w Załączniku do Zeszytu 66 IBDiM W-wa 2004.

6.3. Badania w czasie Robót

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta, z tym, że Wykonawca powinien

kontrolować dla każdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkość według Zeszytu Nr 60 IBDiM - 1999.

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.

Atesty producenta powinny zawierać informację m.in. o rodzaju asfaltu użytego do produkcji emulsji

asfaltowej.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza

po odparowaniu wody należy wykonać według metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia.

Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Badanie należy przeprowadzać każdorazowo przed

rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Szczegółowe  zasady obmiaru robót

Szczegółowe zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje się na budowie w metrach

kwadratowych (m2) w rozbiciu na rodzaj emulsji asfaltowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Szczegółowe zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór

oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających

zakryciu wg SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Kierownika Projektu,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli emulsji, ilości

rozłożonego lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników

badań Wykonawcy i oględzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania Robót poprawkowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności

Szczegółowe  ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m2) oczyszczenia i skropienia warstw

konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym

polewaniem wodą, w zależności od potrzeb,

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,

- odpylenie nawierzchni sprężonym powietrzem,

- odwóz zanieczyszczeń na wysypisko, wraz z kosztem składowania i utylizacji,

- ręczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostępnych dla urządzeń mechanicznych,

- zakup i transport lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- wykonanie odcinka próbnego z ustawieniem właściwych parametrów skrapiarki,

- skropienie warstwy lepiszczem w ilości wynikającej z wyników uzyskanych w laboratorium oraz

sprawdzonych na odcinku próbnym,

- naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez środki transportu lub inne maszyny czy urządzenia,

- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, prób i sprawdzeń

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z

Dokumentacją Projektową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera.

PN-65/S-96033 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty

„Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. Wydanie II poprawione i uzupełnione,

IBDiM Warszawa 1999, (Zeszyt Nr 60).

„Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych” – Zeszyt 66, IBDiM

Warszawa 2004 r.

Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 2002 r.