ZMIANY DO PROJEKTU

Dla nawierzchni poliuretanowej typu natrysk odstępuje się od określenia górnej granicy wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu oraz współczynnika tarcia. Dopuszcza się odkształcenie pionowe w temp. 23°C 1,7 – 2,1mm.

Uwzględnia się korektę: „„Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2021-08 potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej”

Odstępuje się od wymagania Certyfikatu WA/IAAF 1 Class pod warunkiem posiadania przez oferowaną nawierzchnię Certyfikat IAAF/WA PRODUCT CERTIFICATE

Dla nawierzchni poliuretanowej typu natrysk akceptujemy dolną granicę współczynnika tarcia (≥ 0,6) oraz odczyt skali TRRL (≥ 56)