Załącznik nr 10

KRYTERIA STOSOWANE W CELU OKREŚLENIA RÓWNOWAŻNOŚCI

– MATERIAŁY WSKAZANE DO WBUDOWANIA

w postępowaniu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ”

| Lp | Nazwa materiału | Cechy materiałów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Styropian elewacyjny | Styropian elewacyjny EPS 70-032 Fasada gr. 12 i 10 cm deklaracja właściwości użytkowych wg normy PN-EN 13163 |
| 2 | System ociepleń ETICS | Wyroby jednego producenta posiadające Europejską Ocenę Techniczną ITB -Siatka elewacyjna: gramatura od 150 do 174 g/m2 -Farba elewacyjna: farba na bazie żywicy silikonowej, o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. -Kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym -Tynk elewacyjny: wodoodporny, paroprzepuszczalny, mineralny tynk cienkowarstwowy o parametrach: Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,8 W/mK Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ⴞ: 15-18 Struktura : baranek gr 1,5mm |
| 3 | Styrodur XPS | Polistyren ekstrudowany XPS gr. 8 cm |
| 4 | Papa termozgrzewalna | Nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2 mm |
| 5 | Cegła klinkierowa | Cegła klinkierowa pełna, o perforacji 0% |
| 6 | Nawiewniki okienne | Higrosterowane z czerpnią Wydajność min.: zamknięty 8,6m/h, otwarty 30,1 m3/h |
| 7 | Sztukateria elewacyjna | Profile ze styropianu EPS 200 powleczonego elastyczną masą sztukatorską odporną na spękania, uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne |
| 8 | Okna PCV | PCV, U ≤ 1,4 [W/(m2K)], trzyszybowe, okucia obwiedniowe, |
| 9 | Farba elewacyjna | Silikonowa, odporna na zabrudzenia, tworząca powłokę odporną na porost grzybów i alg |
| 10 | Obróbki blacharskie, orynnowanie | Blacha tytan-cynk |

# Text boxes

| Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 |
| --- |
| Nazwa Projektu | „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” |
| Nr wniosku o dofinansowanie: | RPPM.08.01.02-22-0001/17 |