### Załącznik nr 6 do SWZ

# Nr sprawy: 3/SZKOL/2022

………………………..

miejscowość, data

Parametry proponowanych materiałów równoważnych

| ## Lp. z zał. nr 5 do SWZ | ## Materiał wymagany przez Zamawiającego | ## Oferowany materiał równoważny i jego parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| ## a | ## b | ## c |
| #### 1.1. | MATERIAŁ ZASADNICZY – TKANINA CORDURA 1000D o następujących parametrach technicznych: | …………………………………………………………………………. nazwa i typ |
|  | - Tkanina poliamidowa powlekana powłoką poliuretanową |  |
|  | - wodoszczelna |  |
|  | - masa na jednostkę powierzchni (gramatura) wg. PN-ISO 3801:1993 met. 5: 350 +/- 15 g/m² |  |
|  | - Maksymalna siła przy rozciąganiu wg. PN-EN ISO 13934-1:2013-07: Kierunek wzdłużny N: 3000 +/- 29 Kierunek poprzeczny N: 2600 +/- 22 |  |
|  | - Wydłużenie względne przy maksymalnej sile wg. PN-EN ISO 13937-2:2002: Kierunek wzdłużny %: 35,0 +/- 2 Kierunek poprzeczny %: 39,0 +/- 3 |  |
|  | - Wytrzymałość na rozdzieranie: Kierunek wzdłużny N: >300 Kierunek poprzeczny N: >300 |  |
|  | - Wodoszczelność średnia wg. PN-EN 811:2018: 400 +/- 62 cm H2O |  |
|  | - Odporność wybarwień na tarcie wg. PN-EN ISO 105-X 12:2005: Suche wzdłuż-wszerz: 4/5 – 4/5 Mokre wzdłuż-wszerz: 4/5 – 4/5 |  |
|  | - Odporność na ścieranie wg. PN-EN ISO 12947-2:2000+AC:2006: 50000< suwów |  |
| 1.2. | ZAMKI BŁYSKAWICZNE YKK o następujących parametrach technicznych: | …………………………………………………………………………. nazwa i typ |
|  | - Typ spiralny, wodoodporny, kryty |  |
|  | - materiał: poliester |  |
|  | - szerokość zamka głównego plecaka: 10 +/- 1 mm |  |
|  | - szerokość pozostałych zamków plecaka: 5 +/- 1 mm |  |
|  | - zamek główny plecaka wyposażony w dwa suwaki bez hamulca |  |
|  | - zamek kieszeni na mapę i schowka na pokrowiec wodoodporny wyposażony w jeden suwak z hamulcem |  |
|  | - wytrzymałość poprzeczna zamka głównego: min 880 N |  |
|  | - wytrzymałość poprzeczna pozostałych zamków: min. 590 N |  |
|  | - trwałość zamków: min. 500 cykli |  |

UWAGA:

Kolumnę „c” należy wypełnić w następujący sposób: należy podać producenta i typ (nazwę) oferowanego materiału oraz jego parametry techniczne wskazane w kolumnie „b”.

UWAGA:

Dokument należy wypełnić i podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.