#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr BZP.271.1.14.2021  dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostawa kostki brukowej do wykonania programu naprawczego zadania „ Kurort Nadmorski Świnoujscie – nowa wizja przestrzeni publicznej””

Kod CPV: 44113000-5

Dodatkowy kod CPV: 44113800-3

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą na miejsce wbudowania betonowej kostki brukowej w ilości 3 300 m2. Miejsce dostarczenia kostki: Promenada historyczna przy ul. Żeromskiego w Świnoujściu.

Materiał należy dostarczyć na paletach, które po opróżnieniu będą przygotowane do odbioru przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

Zamówienie obejmuje również załadunek, transport i rozładunek materiałów na placu budowy na terenie Gminy Świnoujscie oraz palety dla całości dostawy.

Dostawy powinny odbywać się sukcesywnie zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem:

- etap I 4 tygodnie od dnia podpisania umowy  - dostawa 1000 m2 kostki ,

ok. 200 m – sięgacz przy ul. Energetyków

ok. 200 m – sięgacz przy ul. Gierczak

ok. 300 m – sięgacz przy ul. Nowowiejskiego

ok. 200 m – sięgacz przy ul. Małachowskiego

ok. 100 m – sięgacz przy ul. Orkana

Lokalizacje oraz podane ilości mogą ulec zmianie w ramach sięgaczy zlokalizowanych przy promenadzie historycznej.

- etap II 20 tygodni od dnia podpisania umowy – dostawa 2300 m2 kostki,

ok. 500 m – sięgacz przy ul. Gierczak

ok. 500 m – sięgacz przy ul. Nowowiejskiego

ok. 400 m – sięgacz przy ul. Małachowskiego

ok. 400 m – sięgacz przy ul. Orkana

ok. 500 m – sięgacz przy ul. Prusa

Lokalizacje oraz podane ilości mogą ulec zmianie w ramach sięgaczy zlokalizowanych przy promenadzie historycznej.

Dokładne miejsce rozładunku zostanie skazane przez Zamawiającego.

Dostarczono na palecie kostka musi być mieszanką różnowymiarowych elementów ( prostokątnych i/lub kwadratowych modularnych elementów) , z tym że jeden z wymiarów długość albo szerokość musi być jednakowa dla wszystkich kostek znajdujących się na palecie.

Szerokość maksymalnie do 14 cm.

Długość maksymalnie do 21 cm

Grubość kostki 8 cm.

Faktura: płukana.

Kolor: grafitowy

Kostka musi posiadać „Deklaracje Właściwości Użytkowych” lub „Krajową Deklaracje Właściwości Użytkowych”, znak CE lub znak budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu.

Kostka musi spełniać warunki dla chodników, podjazdów i jezdni obciążonych ruchem powyżej 3,5 t. oraz zapisy norm EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 zgodnie z tabela poniżej.