ZP/66/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu zamówienia

- Weryfikacja technologii izolacji kolagenu

- wytypowanie technologii izolacji o największej efektywności pod kątem ilościowym i jakościowym

- ocena wpływu procesu liofilizacji na cechy produktu

- opracowanie preparatów w formie żel i roztworu

- wytworzenie filmu

- ocena możliwości przygotowania próbek do badań biologicznych

- Charakterystyka wyizolowanego kolagenu

- badania strukturalne, w tym FTIR oraz analizy SEM, AFM

- Standaryzacja struktury wyizolowanego kolagenu

- otrzymanie struktury w postaci helisy z obecnymi ugrupowaniami amidowymi

- otrzymywanie porowatych struktur 3D

- ocena możliwości sieciowania materiałów różnymi czynnikami sieciującymi

- badanie wpływu warunków przechowywania na strukturę materiału

- Optymalizacja składu odpadowego kolagenu

- uzyskanie produktu końcowego o odpowiednim składzie aminokwasowym

- badanie możliwości liofilizacji roztworów kolagenu o różnych stężeniach i w różnych kwasach

- Identyfikacja odpadowych białek

- określenie składu aminokwasowego

- Badania laboratoryjne preparatów białkowych

- identyfikacja składu chemicznego

- badania właściwości mechanicznych

- badania właściwości filmotwórczych roztworów i żeli kolagenowych

- badania właściwości sorpcyjnych otrzymanych produktów w zależności od pH

- badania odporności na promieniowanie UV pod kątem sterylizacji materiału

- badania właściwości materiału po różnych okresach przechowywania

- Przygotowanie raportu

- opracowanie raportu końcowego

- W terminie 7 dni roboczych, liczonych od daty zawarcia umowy, Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiał badawczy.

- Dodatkowe wymagania:

- Akredytacja PCA w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025

Dokument ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym