załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2021 masą bitumiczną i Patcherem

Kod CPV: 45.23.31.42 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2021 z podziałem na 2 części:

- Część 1: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i wojewódzkich masą bitumiczną

- Część 2: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i wojewódzkich grysami i emulsją przy użyciu Patchera

CZĘŚĆ 1 – remonty cząstkowe masą bitumiczną polegają na wykonaniu napraw uszkodzonych nawierzchni bitumicznych dróg (likwidacja ubytków i wyboi o średniej głębokości do 5 cm) przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco, układanej mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców lub ręcznie przy użyciu zagęszczarek płytowych, w przewidywanej ilości około 1.450 t, w tym drogi powiatowe 250 t, drogi wojewódzkie 1.200 t i obejmują:

- staranne pionowe obcięcie krawędzi w miejscu uszkodzenia na określoną głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu  kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta oraz pionowych krawędzi,

- wyrównanie dna miejsca remontowanego,

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, usuniecie wody, doprowadzając nawierzchnię remontowanego miejsca do stanu powierzchniowo-suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnymi ziaren grysu, żwiru, piasek i pyłu,

- posmarowanie dna i boków uszkodzenia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- wypełnienie ubytku lub wyboju mieszanką mineralno-asfaltową AC 11S w wytwórni mas bitumicznych w oparciu o opracowaną przez laboratorium drogowe recepturę, w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń,

- zagęszczenie ułożonej masy,

- posmarowanie krawędzi łaty emulsją i posypanie drobnym grysem (miałem kamiennym)

- uporządkowanie placu budowy

UWAGA: Uzyskaną frezowinę przy nadawaniu regularnych kształtów remontowanego ubytku należy składować na placu Zamawiającego zlokalizowanego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27.

CZĘŚĆ 2 - remonty cząstkowe grysami i emulsją Patcherem polegają na wykonaniu napraw uszkodzonych nawierzchni bitumicznych dróg (likwidacja ubytków i wyboi o sredniej głębokości do 4 cm) grysami i emulsją przy użyciu remontera - Patchera  w przewidywanej ilości około 1.300 t,  w tym drogi powiatowe 800 t, drogi wojewódzkie 500 t:

- do wykonania napraw grysami i emulsją należy zastosować emulsję kationową asfaltową szybkorozpadową klasy K1-65 oraz grysy bazaltowe o frakcji 2-5 mm i 5-8 mm. Frakcje 5-8 mm należy stosować przy większych głębokościach wyboju,

- naprawy cząstkowe grysami i emulsją należy wykonywać specjalnym remonterem typu Patcher, przystosowanym do wprowadzenia pod ciśnieniem kruszywa jednocześnie z emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia,

- Patcher umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 5 mm; w zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm lub od 5 do 8 mm).

Zakres rzeczowy określony w zamówieniu jest orientacyjny (szacunkowy, służy porównaniu ofert) i może ulec zmianie, uzależniony będzie od wysokości zabezpieczonych środków finansowych na realizację zamówienia.

- Warunki wykonania i odbioru robót.

- Realizacja umowy przebiegać będzie na podstawie częściowych zleceń przekazywanych w formie pisemnej (fax lub e-mail) przez osobę nadzorującą z ramienia Zamawiającego. Przewiduje się wykonywanie remontów w dwóch etapach: pierwszy etap dla naprawy istniejących ubytków i wyboi oraz drugi etap dla naprawy powstałych ubytków i wyboi.

- Zakres robót, szczegółowa lokalizacja oraz termin ich wykonania ustalany będzie na bieżąco przez Inspektora nadzoru, w ramach potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dyspozycyjności Wykonawcy (czas przystąpienia do realizacji) od daty wezwania, zgodnie z ofertą  Wykonawcy.

- W przypadkach uzasadnionych, np. niesprzyjających warunków pogodowych lub innych utrudnień Inspektor Nadzoru może przedłużyć Wykonawcy termin wykonania robót zleconych o okres, w którym nie można było ich prowadzić, jeżeli Wykonawca na bieżąco będzie informował osobę nadzorującą o utrudnieniach.

- Wykonawca wykona wszystkie roboty objęte zamówieniem zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i Ppoż. Wszystkie użyte do naprawy cząstkowej nawierzchni dróg materiały muszą odpowiadać art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z. 2020 r. poz. 215 ze zm.).

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty na wbudowane materiały w celu kontroli jakości i zgodności z normami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ważenia środków transportowych z materiałem przeznaczonym do wbudowania, przed rozpoczęciem robót oraz po zakończeniu robót i przekazywaniem Zamawiającemu danych dotyczących wyników ważenia. Koszty związane z ważeniem środków transportowych obciążają Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości ważenia środków transportowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wagowych Zamawiający dokona zmniejszenia ilości materiału już wbudowanego w danym dniu roboczym o stwierdzoną różnicę podczas kontroli dla każdej partii materiału i taka ilość będzie obowiązująca przy wystawianiu faktury.

- Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wyniesie w teren (zgodnie z zatwierdzonym projektem ) i utrzyma w czytelności i kompletności oznakowanie robót przez cały czas ich trwania.

- Nadzór sprawowany przez pracowników Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonania powierzonych mu robót.

- Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych pracowników.

- Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając do jej realizacji cały niezbędny, w pełni sprawny technicznie sprzęt wraz z pojazdami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji umowy.

- Po wykonaniu zakresu zamówienia częściowego oraz uprzątnięciu terenu robót Wykonawca zgłasza na piśmie roboty do odbioru, załączając do zgłoszenia obmiar wykonanych robót i dane z ważenia pojazdów.

- Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót zawarte są w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 18 miesięcy, licząc od dnia spisania bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Zmiana zakresu rzeczowego – prawo opcji

- Przewiduje się możliwość zastosowania prawa opcji zgodnie z art. 441 Prawa zamówień publicznych. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe niżej wymienione. Zamawiający zastosuje prawo opcji w sytuacji, gdy konieczne będzie zamówienie przedmiotu zamówienia w ilości większej niż określona w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

- Prawo opcji będzie polegało na % zwiększeniu ilości materiału w tonach (masa bitumiczna i mieszanka grysowo-emulsyjna) przewidzianego do realizacji w zamówieniu podstawowym z podziałem na poszczególne części:

- masa bitumiczna –  do 50% - ilość:  725 t

- grysy + emulsja –  do 30% - ilość:  390 t

- Uruchomienie części objętej prawem opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego informacji o uruchomieniu opcji, podając jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

- Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości materiału (masa bitumiczna w t, materiał grysowo-emulsyjny w t) przewidzianych w zamówieniu podstawowym wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym - załącznik nr 4 do SWZ.

- Zamawiający, uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:

- prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

- cena jednostkowa zamawianych materiałów w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Kosztorysie ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę;

- jeśli przez upływem terminu na jaki została zawarta umowa, w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa;

- zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części.

Warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

- Zamówienia podobne.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegać one będą na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg w zakresie do 50 % ilości podanych w zamówieniu podstawowym.

- Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczeniu całkowitej wartości zamówienia.

- Ewentualne zamówienia udzielone zostaną na podobnych warunkach umownych jak zamówienie podstawowe. Cena negocjowana będzie w oparciu o aktualny poziom cen rynkowych.

- Możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego i nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.

- Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót drogowych, w szczególności prace związane z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych (nawierzchni)  wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, na podstawie wpisu do CEIDG.

- Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową oraz osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe.

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, oświadczenia o którym mowa w umowie.

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.