OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WRAZ Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU PRAC

DOTYCZĄCY WYKONANIA POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ

W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU GARAŻU MASZYN ROLNICZYCH

ZAMAWIAJĄCY   :  Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr pilota Władysława Szcześniewskiego

95-054  Ksawerów ul. Szkolna 12

ADRES OBIEKTU : 95-054 Ksawerów , ul. Szkolna 12

WYKONAŁ            :  mgr inż. Andrzej Kopytek

lipiec 2024

SPIS TREŚCI

- Opis stanu istniejącego wraz z badaniami podłoża

- Opis stanu projektowanego

- Wymagania jakościowe

- Część rysunkowa

- Przedmiar

Widok budynku z lokalizacją wjazdów -

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z BADANIAMI PODŁOŻA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania posadzki przemysłowej w technologii DST w budynku garażu maszyn rolniczych w Zespole Szkół Rolniczych w Ksawerowie, ul. Szkolna 12

Zakres i cel

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie opisu przedmiotu zamówienia, celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie posadzki przemysłowej w budynku garażu maszyn rolniczych. Opracowanie obejmuje wytyczne przygotowania podłoża, wykonania posadzki, rysunki i przedmiar robót umożliwiające potencjalnym wykonawcom sporządzenie prawidłowych i porównywalnych dla Zamawiającego ofert.

Opis techniczny

Obiekt w którym planuje się wykonanie posadzki jest własnością ZSCKR w Widzewie, Ksawerów  ul. Szkolna 12 . Jest to budynek parterowy wzniesiony w latach 50-tych ubiegłego wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z drewnianą więźbą dachową. Budynek wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 57,5 x 14,1 m (obrys wewnętrzny). Stan techniczny budynku jest dobry. Corocznie wykonywany jest jego przegląd techniczny.

Dziewięć lat temu wykonano remont dachu i pokryto go blacha trapezową.

Budynek posiada trzy nowe  segmentowe bramy wjazdowe, oraz dwie inne stare, gdzie w jednej z nich, w ścianie szczytowej przewiduje się wykonanie czwartego wjazdu. Bramy w ścianach szczytowych maja szerokość 5,4 m , a w ścianie podłużnej, od strony dziedzińca wewnętrznego przy silosach – 4 m. Wysokość ościeży w bramach jest równa 4,5 m

Poniżej widok na budynek i istniejącą posadzkę. Dźwigary dachowe rozmieszczone są co 6m na murowanych filarach ściennych, a wysokość od istniejącej posadzki do spodu pasa dolnego ( pokazano strzałką czerwoną) wynosi 390 cm. Ze względu na tą wysokość, Zamawiający dopuszcza podniesienie poziomu docelowego nowej posadzki o max 5 cm.

Widok na budynek garażu od strony dziedzińca wewnętrznego. Bramy wjazdowe szerokości 4 m i wysokości 4,5m. Na zdjęciach poniżej widok części hali z posadzką betonową gr 6 cm (zielona strzałka) i w tle brama wjazdową w ścianie szczytowej wschodniej szerokości 5,4 m. Na zdjęciu po prawej widok na część zachodnią hali i planowaną nową bramą wjazdową szer 5,4 m.

Istniejące podłoże

Istniejąca posadzka to spękana wylewka betonowa grubości od 4 do 5 cm ułożona na warstwie gruzu kamienno -ceglanego zagęszczonego żwirem i pospółką. Grubość tej warstwy wynosi od 25 do 30 cm. Poniżej występuje warstwa piasku gliniastego i gliny (patrz zdjęcie poniżej ). Powyższe stwierdzono na podstawie dwóch punktowych odkrywek podłoża. Na części powierzchni , przez całą szerokość ( 14,1 m ) na  długości 14 m wylano ( bezpośrednio na starej spękanej wspomnianej wyżej wylewce, nawierzchnię betonową gr 6 cm (         ). Powierzchnia ta jest spękana, odspojona od leżącej pod nią, beton jest kruchy i pyli. Budynek użytkowany jest od kilkudziesięciu lat, jako garaż ciężkich maszyn rolniczych, oraz magazyn składowania zboża.   Wykonano badania podłoża gruntowego i podbudowy. Wyniki przedstawiono poniżej. Badania wykazały niewystarczającą nośność podłoża i podbudowy dla wykonania posadzki przemysłowej w technologii DST ( Dry Shake Topping), na podbudowie z betonu C 8/10, bez konieczności wykorytowania podłoża i wzmocnienia go do wymaganych parametrów tj. Wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0 i  Modułu  odkształcenia wtórnego Ev2 ≥ 120 MPa)

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane przygotowanie podłoża

Projektuje się skucie wierzchnich warstw betonu i rozbiórkę podbudowy z gruzu ceglanego do poziomu gruntu rodzimego. Następnie stabilizację i wyrównanie podłoża gruntowego i wylanie warstwy podkładowej z betonu C8/10 gr 10 cm.

Zamawiający wymaga uzyskania, dla podłoża, wielkości wtórnego modułu odkształcenia min  Ev2(1) = 60 MPa, a dla podbudowy minimum Ev2(2) = 120 MPa.

Poza tym dla podłoża musi zostać spełniony warunek    Ev2 / Ev1 ≤ 2,5,  a dla podbudowy Ev2 / Ev1 ≤ 2,2.    Odchyłki w równości podbudowy mierzone na odcinku 4 m , nie mogą przekraczać  2 cm.

Projektowana posadzka

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć folię (dwie warstwy) PE o grubości 0,15 mm każda i wykonać posadzkę w postaci płyty fibrobetonowej gr min 15 cm z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym ( Zamawiający nie dopuszcza użycia zbrojenia rozproszonego w postaci włókien polimerowych.) i utwardzeniem powierzchniowym .

Zamawiający zgłasza następujące wymagania dla posadzki i poszczególnych składników posadzki:

Obciążenia

- równomiernie rozłożone powierzchniowo – 70 kN/m2

- nacisk pojedynczego koła pojazdu – 61 kN

Mieszanka betonowa:

- klasa C25/30

- stosunek w/c ≤0,50

- Ilość cementu ≤350 kg/m3

- zawartość alkaliów w cemencie  ≤ 0,5 %

- cement CEM I, CEM II BS lub AS, CEM III

- kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm

- zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min 4%

- punkt piaskowy ok 35%

- łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max 450 kg/m3

- konsystencja mieszanki : S3, opad stożka Abrahmsa ok 14 cm ( wg PN-EN 12350-2)

Zbrojenie posadzki

Mieszanka betonowa dostarczana na plac budowy powinna zawierać włókno stalowe rozproszone 50/1 w ilości 25 kg/m3 betonu ( Zamawiający nie dopuszcza użycia zbrojenia rozproszonego w postaci włókien polimerowych.)

Należy dozbroić  krawędzie posadzki w przejściach przez bramy  wjazdowe siatkami stalowymi Ø8, o oczku 15 x 15 cm z otuliną górą 5 cm. We wjazdach zabetonować kątowniki 50 x 50 x 4 z wąsami.

Dylatacja obwodowa

Dylatację obwodową wzdłuż ścian wykonać jako szczelinę  szerokości 10 mm wypełnioną pianką poliuretanową ( styropianem)

Dylatacja nacinana

Dylatację wykonać w postaci pól kwadratowych o boku 4 m na głębokość  1/3 – ¼ grubości posadzki w okresie  24 – 48 godzin od położenia. Po 28 dniach szczeliny powinny być poszerzone na odpowiednią szerokość i głębokość a następnie wypełnione odpowiednia masą dylatacyjną.

Warstwa wykończeniowa

Posadzkę należy wykończyć poprzez powierzchniowe utwardzenie posypką utwardzającą i zatarcie mechaniczne  zacieraczkami, po czym wykonać natrysk impregnatem pielęgnująco- uszczelniającym, który zabezpieczy posadzkę przed nadmiernym odparowaniem wody, pyleniem i wzmocni dodatkowo jej powierzchnię

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

I ODBIORU JAKOŚCIOWEGO

Dokładność wykonania

Odchyłki na całej powierzchni nie powinny być większe niż 15 mm, a pod swobodnie przyłożoną łatą  o długości 2m prześwit nie powinien być większy niż 5 mm.

Uwagi do sposobu wykonywania prac

Wszystkie prace prowadzone w budynku winny odbywać się z zachowaniem należytej staranności i zachowaniem zasad BHP. Wykonawca obowiązany jest sporządzić Plan BiOZ i przedstawić go Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Operowanie maszynami budowlanymi i transportowymi winno odbywać się zawsze pod nadzorem osób funkcyjnych ze strony Wykonawcy ( brygadzisty, kierownika, lub inżyniera robót).

Szczególną uwagę zwraca się na ostrożne operowanie maszynami załadowawczymi w pobliżu pasów dolnych dźwigarów dachowych , które umiejscowione są na wysokości zaledwie 390 cm nad posadzką, oraz ścian. Prace wykonywane w pobliżu ścian winny być wykonywane ręcznie. Ewentualne użycie ciężkich maszyn do zagęszczania podłoża , typu walec wibracyjny itp., musi być każdorazowo konsultowane z Zamawiającym , celem ustalenia ryzyka uszkodzenia konstrukcji budynku.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rysunek nr 1

- Rysunek nr 2

- PRZEDMIAR