Załącznik nr  ……..– Wzór tabeli do projektu technicznego/ wykonawczego  „ Zestawienie projektowanych konstrukcji”.

| LP | Nawierzchnia | Powierz- chnia | Długość | Szer. stała lub min-maks. | Górne warstwy konstrukcji |  |  |  | Dolne warstwy konstrukcji |  |  | Całkowita Grubość konstrukcji [cm] | Nośność na PP, WM lub WUP [MPa] | Nośność na PZ [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] | [m] | [m] | Warstwa ścieralna | Warstwa wyrównawcza lub wiążąca | PZ bitumiczna lub betonowa | PZ mineralna (C 90/3) | PP związana | WM związana | WUP |  |  |  |
| 1 | Jezdnia bitumiczna – KR-4 | 10800,00 | 1542,86 | 7,00 | SMA 11 (4) | AC16W (6) | AC22P (10) | 0/31.5 (20) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (28) | C0,4/0,5 (25) | 93 | 100 | 160 |
| 2 | Jezdnia bitumiczna – KR-3 | 2000,00 | 571,43 | 3,50- 4,00 | SMA 11 (4) | AC16W (5) | AC22P (7) | 0/31.5 (20) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (28) | C0,4/0,5 (25) | 89 | 100 | 160 |
| 3 | frezowanie | 42,00 | 6,00 | 7,00 | SMA 11 (4) | AC16W (śr.6) | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 4 | chodnik typ 1 | 100,00 | 50 | 2,00 | Płyta granitowa 60x90 (8) | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (15) | nie dotyczy | nie dotyczy | C0,4/0,5 (25) | 53 | 50 | 100 |
| 5 | chodnik typ 2 | 150,00 | 75,00 | 2,00-3,00 | Kostka granitowa cięta 8x8x8 cm | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (15) | nie dotyczy | nie dotyczy | C0,4/0,5 (25) | 53 | 50 | 100 |
| 6 | chodnik typ 3 | 80,00 | 40,00 | 2,0 | Kostka granitowa cięta 15x15x15 | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (15) | nie dotyczy | nie dotyczy | C0,4/0,5 (25) | 60 | 50 | 100 |
| 7 | chodnik typ 4 | 30,00 | 16,00 | 1,50-2,00 | Płyty granitowe 10x40x8 | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (15) | nie dotyczy | nie dotyczy | C0,4/0,5 (25) | 53 | 50 | 100 |
| 8 | chodnik typ 5 (azyl) | 3,00 | nie dotyczy | 2,00 | Kostka granitowa cięta 15x15x15 | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (28) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (28) | C0,4/0,5 (25) | 93 | 100 | 160 |
| 9 | chodnik typ 6 (nawierzchnia przepuszczalna) | 100,00 | 50,00 | 2,00 | Warstwa mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna (3) | Kruszywo łamane(kliniec 4/31,5 (20) | nie dotyczy | Piasek gruboziarnisty (25) | 0/31.5 (15) | nie dotyczy | nie dotyczy | 48 | 50 | 100 |
| 10 | ciąg pieszo -rowerowy | 800,00 | 1600,00 | 2,00 | AC 8(3) | AC16W(4) | nie dotyczy | 0/31.5 (15) | 0/31.5 (15) | nie dotyczy | C04/0,5(25) | 47 | 50 | 100 |
| 11 | ścieżka rowerowa | 2000,00 | 1000,00 | 2,00 | Kostka granitowa cięta 15x15x15 | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (15) | nie dotyczy | nie dotyczy | C0,4/0,5 (25) | 60 | 50 | 100 |
| 12 | zabruk nieprzejezdny | 40,00 | nie dotyczy | nie dotyczy | Kostka granitowa łupana 4x6 | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (20) | nie dotyczy | nie dotyczy | C0,4/0,5 (25) | 56 | 50 | 100 |
| 13 | Zabruk przejezdny | 150,00 | nie dotyczy | nie dotyczy | Kostka granitowa staroużyteczna (>15) | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | C16/20 (25) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (28) | C0,4/0,5 (25) | 98 | 100 | 160 |
| 14 | Zatoka autobusowa | 270,00 | nie dotyczy | nie dotyczy | Nawierzchnia betonowa C35/45(25) | Powierzchniowe utrwalenie (3) | nie dotyczy | C8/10 (20) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (28) | C0,4/0,5 (25) | 101 | 100 | 160 |
| 15 | Zabruk zatoka autobusowa (skosy) | 80,00 | nie dotyczy | nie dotyczy | Kostka granitowa staroużyteczna (>15) | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | C8/10(25) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (28) | C0,4/0,5 (25) | 98 | 100 | 160 |
| 16 | opaska | 40,00 | nie dotyczy | nie dotyczy | Płytka kamienna 30x30x6 | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (25+15) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (28) | C0,4/0,5 (25) | 111 | 100 | 160 |
| 17 | Płytki „STOP” | 15,00 | nie dotyczy | nie dotyczy | płytka granitowa fakturowana 35x35x8 | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (15) | nie dotyczy | Nie dotyczy | C0,4/0,5 (25) | 53 | 50 | 100 |
| 18 | zjazd/miejsca postojowe | 84,00 | nie dotyczy | nie dotyczy | kostka kamienna cięta 15x15x15 | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (20) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (22) | C0,4/0,5 (24) | 86 | 80 | 140 |
| 19 | progi | 54,00 | nie dotyczy | nie dotyczy | SMA 11 (4) | AC16W (5) | AC22P (7) | 0/31.5 (30) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (28) | C0,4/0,5 (25) | 93 | 100 | 160 |
| 20 | jezdnia nowa droga wewn. | 32,00 | 6,40 | 5,00 | kostka granitowa cięta 15x15x15 | Podsypka* p-c (5) | nie dotyczy | 0/31.5 (34) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (28) | C0,4/0,5 (25) | 60 | 50 | 100 |
| 21 | miejsca postojowe (istniejący parking) | 125,00 | 5,00 | 25,00 | kostka betonowa (8) | Podsypka* p-c (3) | nie dotyczy | 0/31.5 (20) | nie dotyczy | Kruszywo CBR ≥35% (22) | C0,4/0,5 (15) | Itd. | Itd. | Itd. |

Oznaczenia: PZ- podbudowa zasadnicza ; PP- podbudowa pomocnicza; WM-warstwa mrozoochronna;  WUP- warstwa ulepszonego podłoża; SMA, AC – oznaczenia mieszanek mineralno-asfaltowych;

C x/y – klasa wytrzymałości mieszanki związana spoiwem

(..)- grubość warstwy

*zastosować  zaprawę systemową lub drobnoziarnisty beton o wytrzymałości co najmniej 30MPa – zjazdy, zabruki przejezdne; pozostałe nawierzchnie podsypka piaskowo- cementowa 3:1

Uwaga. Zamieszczone konstrukcje są przykładowe i nie stanowią wytycznych projektowych dla Wykonawcy. Tabela może być  wykonana w formacie A4 lub A3.                Należy zapewnić zgodność tabeli z planem sytuacyjnym oraz przekrojami normalnymi.