Nr. postępowania : 25/BHP/2023 						Załącznik 1a do SWZ

Parametry materiałowe

DOTYCZY CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA – należy wypełnić i dołączyć do oferty

| Opis przedmiotu zamówienia - wymagania materiałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa |  |  | Kolor |  | Gramatura | Skład |  | Dopuszcz. temp. prania | Inne wymagane parametry |  |  | nr strony załącznika do opisu |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| 1. | Bluza |  | Tkanina zasadnicza | barwa fluorescencyjna czerwona, PN-EN ISO20471:2013-07 |  | 170 - 205 g/m2 | 55 -75% bawełny, 25-45% poliester |  | 40 | materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 x Pa/W |  |  |  |  |
|  |  |  | wstawki | Kolor czarny |  | 170-205 g/m2 | 100% bawełny |  | 40 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | wzmocnie- nia | Kolor czarny |  | 180-220 g/m2 | 50 -55% bawełny, 45 - 50% poliester |  | 40 | - |  |  |  |  |
| 2. | Spodnie letnie |  | Tkanina zasadnicza | barwa fluorescencyjna czerwona, PN-EN ISO20471:2013-07 |  | 240 -260 g/m2 | 55 -65% bawełny, 35-45% poliester |  | 40 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | wstawki | Kolor czarny |  | 240 -260 g/m2 | 55 -65% poliester, 35-45% bawełna |  | 40 | - |  |  |  |  |
| 3 | Koszulka krótki rękaw |  | Tkanina zasadnicza | barwa fluorescencyjna czerwona, PN-EN ISO20471:2013-07 |  | 170-205 g/m2 | 55 -75% bawełny, 25-45% poliester |  | 40 | materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 x Pa/W |  |  |  |  |
|  |  |  | wstawki | Kolor czarny |  | 170-205 g/m2 | 100% bawełny |  | 40 | - |  |  |  |  |
| 4 | Kurtka całosezonowa |  | Tkanina zasadnicza tzw.Thermo Shell 10000 (softshell) | barwa fluorescencyjna czerwona, PN-EN ISO20471:2013-07 |  | 285-305 g/m2 | trójwarstwowa z membraną |  | 40 | Wodoszczelność: klasa min. 2, Opór pary wodnej, klasa min. 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | wstawki | Kolor czarny |  | 190-220 g/m2 | 65-95% poliester, 5-35% poliuretan PU |  | 40 | - |  |  |  |  |
| 5 | Polar z tkaniny tzw. Thermo Pile 300 |  | Tkanina zasadnicza | barwa fluorescencyjna czerwona, PN-EN ISO20471:2013-07 |  | 380-410 g/m2 | tkanina typu polar |  | 40 | Opór cieplny w klasie min. 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | wstawki | Kolor czarny |  | 190-220 g/m2 | 65-95% poliester, 5-35% poliuretan PU |  | 40 | - |  |  |  |  |
| 6 | Spodnie zimowe |  | Tkanina zasadnicza tzw.Thermo Shell 10000 | barwa fluorescencyjna czerwona, PN-EN ISO20471:2013-07 |  | 285-305 g/m2 | trójwarstwowa z membraną |  | 40 | Wodoszczelność: klasa min. 2 , Opór pary wodnej klasa min. 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | wstawki | Kolor czarny |  | 190-220 g/m2 | 65-95% poliester, 5-35% poliuretan PU |  | 40 | - |  |  |  |  |
| 7 | Kamizelka |  | Tkanina zasadnicza siatka | barwa fluorescencyjna czerwona, PN-EN ISO20471:2013-07 |  | - | 100% poliester |  | - | odporność na ścieranie przy co najmniej 25 000 suwów |  |  |  |  |
|  |  |  | kieszenie | Kolor czarny |  | 235-245 g/m2 | 30-35% bawełny, 65-70% poliester |  | 40 | odporność na ścieranie przy co najmniej 50 000 suwów |  |  |  |  |
|  |  |  | regulowane pasy z taśmy poliamidowej | kolor czarny |  | Szerokość 39-41mm, grubość 0,8-1,3 mm | poliamid |  | - | wytrzymałość na rozerwanie co najmniej 1000 daN |  |  |  |  |
| UWAGA ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dla potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych, w kol. nr 3 konieczne jest załączenie dokumentów: certyfikatów, lub deklaracji zgodności lub inne o których mowa w rozdziale V SWZ potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów określonych w normie PN-EN ISO 20471:2013-07 (określenie współrzędnych chrominancji i luminancji). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dla potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych, w kol. nr 4, 5, 7 – dla tkanin zasadniczych konieczne jest załączenie dokumentów: certyfikatów, lub deklaracji zgodności lub inne o których mowa w rozdziale V SWZ potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dla potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w kol. nr 6 – dla wszystkich materiałów zasadniczych konieczne jest załączenie dokumentu: certyfikaty, lub deklaracji zgodności lub inne o których mowa w rozdziale V SWZ, w którym będzie określona dopuszczalna temperatura prania, wystawionego przez producenta. Dopuszczalna deklaracja zgodności materiału wstawki z materiałem zasadniczym wystawiona przez Wykonawcę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dla potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w kol. nr 4, 5, 6, dla wszystkich wstawek w kolorze czarnym, oraz pasów z taśmy poliamidowej, siatki i czarnych kieszeni w kamizelce, konieczne jest załączenie dokumentów: certyfikatów, lub deklaracji zgodności lub inne o których mowa w rozdziale V SWZ potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, wystawionych przez producenta. Dopuszczalna deklaracja zgodności materiału wstawki z materiałem zasadniczym wystawiona przez Wykonawcę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia - wymagania dotyczące taśm odblaskowych, zamków, nici, nap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa |  |  |  | Wymagania - parametry |  |  | Temperatura/rodzaj prania min. wymagania |  |  | nr strony załącznika do opisu |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 | Taśma odblaskowa - srebrna, gładka, o szerokości 5 cm /do naszywania na materiale ubrania/ |  |  |  | właściwości odblaskowe - klasa nr 2 zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub norma ją zastępująca |  |  | w temperaturze 600 C - 100 cykli, w temperaturze 900 C - 50 cykli, pranie chemiczne - 50 cykli |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma odblaskowa srebrna, gładka, /do wykonania nadruków na materiale ubrania/ |  |  |  | zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub norma ją zastępująca |  |  | w temperaturze 600 C |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamki błyskawiczne spiralne |  |  |  | trwałość zamka minimum T=2000 cykli |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nici rdzeniowe, poliestrowe |  |  |  | wytrzymałość na zrywanie co najmniej 1900 cN |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Napy, zatrzaski |  |  |  | wykonane z materiału nierdzewnego |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dla potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w kol. nr 3 i nr 4 dla poz. 1 i 2 konieczne jest załączenie dokumentów: certyfikatów lub deklaracji zgodności lub inne o których mowa w rozdziale V SWZ potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dla potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w kol. nr 3 dla poz. 3, 4, 5 konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, wystawionych przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam, że materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają parametry określone w powyższej tabeli.

| podpis Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |