Opalenica, 09 lipca 2021r.

# GK.271.1.3.2021.AP

1. Wyjaśnienia i modyfikacja SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE :

Budowa okólnej bieżni lekkoatletycznej-rekreacyjnej wraz ze skocznią w dal w Opalenicy

Do Zamawiającego - Gminy Opalenica wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień do SWZ.

Udzielam odpowiedzi.

PYTANIE 1:

Szanowni Państwo, proszę o udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Poniższe parametry skopiowano z nieobowiązującej aprobaty lub rekomendacji ITB. Aprobata ITB - dokument nie obowiązuje od kilkunastu lat a jedynym akceptowalnym dokumentem powinny być wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877; Informujemy, iż dla nawierzchni sportowych zewnętrznych nie obowiązuje w aktualnym stanie prawnym aprobata czy rekomendacja techniczna. Aprobaty techniczne oraz rekomendacje techniczne nie są już wydawane. Obecnie są wydawane krajowe oceny techniczne(KOT) przez co należy rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych, zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, gdzie wyrób będzie stosowany. Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wynika, iż dla nawierzchni syntetycznych wykonywanych 'in situ' czyli na placu budowy, niezmiennie obowiązują wytyczne zawarte w normie PN EN 14877:2014. Mając na uwadze powyższe nie możemy potwierdzić dokumentem na zgodności z normą PN EN 14877:2014 wartości parametrów nienormatywnych Wytrzymałość na rozdzieranie Wytrzymałość na rozdzieranie (N) Badanie zgodne z norma PN EN ISO 4674-1:2005 – Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na rozdzieranie -- Część 1: Metody rozdzierania ze stałą prędkością. Opisano dwie metody wyznaczania sił potrzebnych do kontynuowania zainicjowanego rozdarcia wyrobu powleczonego z zastosowaniem stałej prędkości rozdzierania. Wyszczególniono metodę A, opartą na próbkach do badań w kształcie języczka i metodę B, opartą na próbkach do badań w kształcie spodni. Ścieralność w mm Ścieralność aparatem Stuttgart (mm) PN EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie-- Część 1: Metoda Stuttgart Opisano metodę Stuttgart do wyznaczania odporności na ścieranie warstwy użytkowej polichlorowinylowych pokryć podłogowych w warunkach laboratoryjnych. Metoda badania ma zastosowanie do pokryć podłogowych o gładkiej powierzchni. Może być stosowana do wyznaczenia odporności na zużycie powierzchni pod wpływem ścierania, a szczególnie do klasyfikowania rodzajów warstwy użytkowej w ramach jednego rodzaju wyrobu. Metoda ta nie ma zastosowania do porównywania odporności na zużycie różnych materiałów, np. gumy i poli(chloro winylu) Zgodnie z normą PN EN14877:2014 na którą ścieralność bada się metodą Tabera (g) Twardość Shore’a Twardość Shore’a Badanie zgodne z PN EN 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit -- Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a), Opisano metodę oznaczania twardości tworzyw sztucznych i ebonitu metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierzy dwóch typów: typu A stosowanego w przypadku miękkich materiałów i typu D stosowanego do materiałów twardych, umożliwiającą pomiar zagłębienia początkowego i/lub zagłębienia po określonym czasie Współczynnik tarcia kinetycznego Współczynnik tarcia kinetycznego - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra Badanie na podstawie ZUAT-15/VIII.09/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych" ZUAT to zalecenie udzielenia aprobaty technicznej. Brak odniesienia do nawierzchni sportowych Zgodnie z PN EN 14877:2014 bada się opór poślizgu dla nawierzchni suchej w zakresie 80-110 i nawierzchni mokrej 55-110 Odporność na uderzenie, pow. odcisku kulki Odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki Badania przeprowadzano na potrzeby rekomendacji ITB na podstawie ZUAT-15/VIII.09/2003„Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych" ZUAT to zalecenie udzielenia aprobaty technicznej Mrozoodporność wg jakiej normy lub wytycznych ??? Należy podnieść, że nader często firmy

wprowadzają w błąd Zamawiającego posługując się badaniem zgodnym z normą EN 772-18:2011-07.Niestety ta metoda badań dotyczy elementów murowych i silikatowych (np. cegieł wapienno-piaskowych)i skierowana jest do wytwórców materiałów budowlanych. Sugerujemy aby badanie mrozoodporności było oparte na bardziej rygorystycznej a przede wszystkim dedykowanej dla nawierzchni elastycznej PU metodzie opracowanej przez ITB o numerze procedury badawczej PB LT-055/1/03-2001. Dla podniesienia wiarygodności naszego spostrzeżenia załączamy pismo od ITB. Masa powierzchniowa nie jest parametrem a cechą produktu wynikającą z technologii wytwarzania gotowego produktu w skład którego wchodzą lepiszcza i granulatu o określonej frakcji Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej o parametrach zgodnie z obowiązującą normą PN EN

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię poliuretanową o parametrach zgodnych z  normą PN-EN 14877:2014-02.

W związku z powyższym Zamawiający w Opisie do Projektu Zagospodarowania w pkt. III Opis technicznych elementów robót dla nawierzchni, pkt. 5. Wymagane dokumenty do załączenia dotyczące nawierzchni pozostawia zapis: "Badania za zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważne", jednocześnie usuwa zapis: "lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnię sportowe np. Labosport."

Zamawiający - Gmina Opalenica dokonuje zmiany zapisów SWZ poprzez:

1/ wprowadzenie zmiany zapisu  pkt 1 w DZIAŁE XIII - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy umieścić na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ pod adresem: : https://platformazakupowa.pl/pn/opalenica w myśl ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 14 lipca 2021 r. do godz. 10:00.”

2/ wprowadzenie zmiany zapisu pkt 1 w DZIAŁE XIV - TERMIN OTWARCIA OFERT:

„1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 14 lipca 2021 r. o godz. 10:05.

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”